디자인브릭(콘크리트벽돌 2형1종) 조 적 시 방 서

본사 : 경북 상주시 화서면 중하로 2096

Tel : 054-533-1925,  Fex : 054-907-5068

1. 재  원

1) 디자인브릭(콘크리트벽돌)은 콘크리트벽돌 이형1종 KS F 4004 규정의 강도시험에     합격한 제품을 사용한다

품 목	규 격(㎜)	강도(N/㎡)	흡수율(%)	주 성 분	비고
롱브릭 (콘크리트벽돌 이형1종)	500×90×50	13 이상	7 이하	시멘트.샌드밀외

2) 콘크리트벽돌 이형1종 KS규정은 압축강도 13N/㎡로 규정하나 하자요인을 고려

압축강도 32N/㎡ 이상의 제품을 사용한다

2. 본 현장의 제품선정

1) 본 현장의 제품은 위 재원의 벽돌을 사용한다.

2) 제품선정시 감독관 및 감리자의 승인을 득한다.

3. 검  수

1) 감독관 또는 감리자에게 국가공인기관에서 시험한 시험 성적서를 납품전에 제출한

다.

2) 납품후 감독관 또는 감리자가 필요하다고 인정되면, 반입된 자재에 대하여 국가공     인 시험기관에서 재료실험을 하여 그 성적서를 제출한다. 이때 소요 되는 모든 비     용은 수급자 부담으로 한다.

4. 조적공사

1) 조 적

- 조적전에 하부층 수평을 잡아 줄눈을 띄운후 벽돌을 치수에 따라 수평기준을 잡은     후 수직선을 띄워 칸을 정한다.

- 조적시 1일 쌓기는 상하 15단을 넘지 않는다.

- 접착용 시멘트의 배합 : 시멘트 : 모래의 혼합비율

0.5B의 경우 - 1,000매당 시멘트 127.5㎏ 대비 모래 0.275㎥

1.0B의 경우 - 1,000매당 시메트 138.5㎏ 대비 모래 0.363㎥

- 시멘트는 반드시 KS제품을 사용한다.

- 모래는 5㎜체를 통과한 강사를 사용한다.

- 물은 염분이 포함되지 않은 깨끗한 것으로 한다.

- 가로줄눈의 바탕 모타르는 일정한 두께로 평평히 펴 바르고, 벽돌을 내리 누르듯      규준틀과 벽돌나누기에 따라 정확히 쌓는다.

- 세로 줄눈부위의 모르터는 벽돌 마구리면에 충분히 발라 쌓도록 한다.

- 혼화계는 보수성, 가소성, 작업성, 부착성을 향상시킬 수 있는 것을 사용한다.

- 조적시 벽돌 표면에 시멘트 몰탈이 묻었을 경우, 경화되기전 솔로 털어낸다.

- 쌓기방법(0.5B / 1.0B)은 설계도면에 따른다.

2) 연결철물

- 조적공사전 연결철물에 대한 시공위치, 시공부위의 상세에 대해 시공도를 작           성한다.

- 내진연결철물은 수직거리는 400mm이내, 수평900mm이내에 설치하며 상하로          엇갈리게 설치한다.

-  블록메쉬는 수직거리 200mm 간격으로 설치한다

- 보강철물의 재질, 형상, 종류등은 특기 시방에 따른다.

3) 방습 및 방수

- 공간벽의 배수구의 설치는 세로줄눈 부분에 삽입하여 층별하단과 창문상단에          600㎜이내간격으로 설치하며 조적시 몰탈이 공간벽으로 떨어져 배수구를 막는 것     을 방지하기 위해 몰탈받이를 설치한다.

- 통풍구는 세로줄눈에 삽입하며 설치는 층별상하단 창문상하단에 설치하며 하단통풍     구는 층별하단 2번째단과 창문하단 2번째단에 설치하며 간격은 600㎜이내 간격으     로 설치한다.

- 지면에서부터 벽돌이나 몰탈을 통하여 상승하는 습기가 1층벽중 낮은부분을 습하     게 하는 것을 억제하기 위하여 1층바닥 높이의 벽돌벽에 벽돌 수평줄눈 부분에 방     습층을 설치한다. 방습층의 재질은 동판, 납판, 아스팔트, 방수몰탈 또는 방수시트     지등을 사용한다.

- 창틀과 벽돌의 연결부분은 코킹처리가 철저히 되도록 한다.

- 층고 최하단 부분에는 방수지를 설치하여 공간벽으로 침투한 수분이 내력벽쪽으로     흡수되는 것을 막고 배수구를 통해 배출되도록 한다.

2. 줄  눈

1) 줄눈재

- 줄눈재는 색상을 선정하기 위해 1.0㎡정도의 샘플 조적후 여러 색상을 시공하여 감     독관 및 감리등의 의견을 반영하여 선정한다.

- 줄눈재는 방수성능이 있는 줄눈전용 몰탈을 사용하여야 한다.

2) 줄눈의 시공

- 줄눈 시공부위의 몰탈을 조적시 경화되기 전에 벽돌면 에서 15㎜정도 파낸다.

- 줄눈 시공부위를 깨끗이 청소한다.

- 줄눈 고대기를 사용하여 줄눈재를 충분히 밀실하게 충전시킨다.

- 줄눈은 벽돌표면에서 3~5㎜정도 들어가게 시공한다.

- 줄눈 시공은 철저히 하여 바늘구멍만한 틈도 생기지 않도록 한다.

3. 양  생

쌓기가 완료된 벽돌은 어떠한 경우에도 움직이지 않도록 한다. 쌓은 후 12시간 동안은 하중을 받지 않도록 하고, 3일 동안은 집중하중을 받지 않도록 하되 모르터가 완전히 경화될 때까지 유해한 진동 충격 및 횡력 등의 하중을 주지 아니하도록 한다. 벽돌의 모서리 돌출부 및 단부 등은 파손되지 않도록 적절한 재료를 사용하고, 더럽히지 아니 하도록 주의한다. 평균기온이 4℃이하 영하 4℃까지는 최소한 24시간 동안 내후막을 설치한다. 또한 아직 지붕을 설치하지 아니한 치장쌓기로서 직접 우로에 노출되는 부분은 매일의 공사가 끝날 때마다 두꺼운 방수 시트로 벽위를 덮고 단단히 고정시킨다.

4. 청  소

1) 벽돌면의 청소방법은 표면에 낀 때, 먼지, 얼룩 기타 오염물을 고려하여 물, 화학      제, 기계적인 방법중 표면에 피해가 가장 적은 방법을 선택하여야 한다.

2) 벽돌면의 물청소는 뻣뻣한 나일론이나 강모로 된 브러쉬로 물을 뿌려가며 긁          어내린다.

3) 청소는 위에서부터 아래로 내려가면서 시행하며, 개구부는 적절한 방수막으로 덮어     야 한다.

4) 블러시질이 끝나면 찌꺼기가 완전히 제거되도록 냉수로 깨끗이 세척한다.

5) 청정용 화학제품을 사용하는 경우에는 충분한 물을 사용하여 화학제의 잔여분이 남     지 않도록 세척하여야 한다.

6) 모래뿜기, 그라인더, 마사포의 기계적인 방법을 사용하는 경우에는 담당원이 지시     한는 일정면적을 시험청소하고 지시된 기간동안 노출시킨후에 검사를 받아 승인을     얻은 후에라야 공사를 시작할 수 있다.

5. 조적체의 검사 및 보수

1) 검  사

- 벽돌의 흠이나 탈락, 줄눈부의 충전불량, 균열 등을 눈으로 보아 검사하는 것          외에도 적당히 두들겨서 부풀음, 접착불량을 탐사한다.

- 기기를 사용한는 비파괴검사를 실시하는 경우는 특기에 따른다.

2) 보  수

- 조적체가 누수, 습기, 몰탈의 떨어짐, 균열 등 파손 및 손상을 입은 부분의 보수는     먼저 그 근본적인 원인을 밝혀내야 한다.

- 벽돌의 흠, 균열, 손상이 있는 경우는 적절히 보수한다. 외관상, 성능상 중요한 경     우에는 그 개소 방법등에 대하여 담당원의 지시를 받는다.

- 파손 및 손상을 입은 부분은 구조체에 충격을 주지 앟는 방법으로 완전히 제거한      다.

시멘트벽돌 쌓기 : 내벽 및 칸막이벽

1. 재 료

1) 시멘트 벽돌은 KSF4004(시멘트벽돌)의 규정에 합격하고 흡수율 20% 압축강          도 80kg/cm2  이상인 KS 제품임.

2. 쌓 기

1) 쌓기 모르터의 배합비는 시멘트 : 모래 = 1: 3 (용적비로 하고 쌓기법은 영식          쌓기로 하되 쌓기 높이는 1.2M를 기준으로 한다.

2) 콘크리트와 벽돌과의 접합부는 골조에 미리 12mm 깊이의 홈을 마들어 그안          에 매설토록하고 접합부의 모르터가 완전히 수축된 후 1:1 모르터로 메운다.

3) 공간 쌓기 부분에는 공간 100mm를 기준으로 하여 수직 40cm 수평 90cm 마          다 구조체와 #8 아연도 철선으로 긴결한다.

4) 외벽공사에 면한 부분 및 화장실외각, 방화구획 및 도면에 표시된 부분은 스          라브까지 완전히 올려쌓고 기타부분은 천정에서 20cm이상 높이까지 쌓는다.

5) 기타 사항은 KASS7 (벽돌공사) 시방에 준한다.

6) 벽돌공사 매설물

전기및기계설비등에 사용될 파이프 및 BOX와 나무벽돌의 위치를 사전에              찾아내어 시공상 불리 또는 취약개소를 만들지 말것이며 나무벽돌은 충분히           방부재 를 침투시켜 일정기간동안 건조시킨후 소요위치에 견고히 매설하여야          한다.

3. 인방보

1)인방보는 개구부에 설치하되 제자리 콘크리트 부어넣기로 하며 기타 사항은 철

근 콘크리트에 준한다.

2)인방보는 좌우가 벽에 20cm이상 물리고 상부하중을 전달할 수 있는 충분한 길         이로 한다.

3)규격

0.5B 조적 : 90 * 200

1.0B 조적 : 190 * 200

BLOCK   :   150 * 200

4. 한냉기 및 극한기 시공

1) 한냉기 및 극한기에 있어 조적재, 모르터, 콘크리트등의 사용에 대하여는 감리          자의 지시에 따라 철근 콘크리트 시공에 준한다.

2)쌓기에 있어서 기온이 2도 이하로 강하하거나 그 우려가 야기될 때에는 쌓아         올림켜수등 기타 필요한 사항에 대하여는 감리자의 지시를 받는다.

5. 보양

쌓기가 완료된 벽돌은 여하한 때라도 움직이지 아니한다.

또한 모르터가 완전히 경과될때까지 진동, 충격, 횡령 등의 하중을 주지 않도록       한다. 벽돌벽의 공간 기타 중공부에는 물이 들어가지 않도록 포장등으로 보양하       고 한고, 건조에 주의한다.

6. 창문틀 세우기

1)창문틀은 원칙적으로 나중 세우기로 한다.

2)가설틀은 먼저 세우기로 할 때에는 버팀대, 연결대 등을 써서 위치를 정확히          유지하고 견고히 설치하여 벽돌과 창문틀 사이에 가설창문틀을 설치하고 벽돌         을 쌓은 후 본 창문틀을 끼우고 숨은 못 또는 연결 철물로 고정한다.

3)가설틀을 세우지 않고 벽돌을 먼저 쌓을 때는 창문틀을 끼울 수 있는 여유를          두고 수직실을 치고 정확히 쌓는다. 이때 창문틀을 연결 고정하는 철물 또는          나무 벽돌을 빠지지않게 묻어둔다. 고정용재료, 치수, 구조방법등은 도면에 의         한다.

블  록

1. 블록은 시중 공장제품으로 KSF 4002 (속빈 시멘트블록) 규정의 시험에 합격한

블록을 사용하여야 한다.

2. 쌓기 몰탈은 시멘트, 모래의 배합비 1:3 으로 하고 줄눈용 몰탈 1:1로 한다.

3. 블록 보강용 와이어 메쉬는 #8~10 철선을 가스압접 또는 용접한 것을 사용하고,

그 형상, 치수 기타는 도면 또는 특기시방에 따른다.

4. 줄눈의 나비는 10mm를 기준으로 하며 쌓기는 벽돌공사에 준한다.

5. 블록의 전단면적에 의한 압축강도는 60kg/cm2이상이어야 한다.