연결철물 시방서

경상북도 상주시 화서면 중화로 2096

Tel : 054-533-1925,  Fax : 054-907-5068

제 1 항   일반사항

(1) 적용범위

이 시방서는 디자인벽돌(콘크리트벽돌이형1종) 연결보강재에 대하여 규정한다.

(2) 제출자료

① 제품자료 : 시방서, 제품설명서

② 시공 상세도면 : 철물보강상세도

③ 견본 : 제품견본

(3) 운반, 보관 및 취급

① 포장 및 운송 : 운반 중에 외부로부터 파손을 방지한다.

② 현장반입 : 납품시 자재검수가 가능하게 지정장소에 적재한다.

③ 저장과 보호 : 통풍이 잘되고 습기가 없는 곳으로 하되, 부득이 옥외 야적할 경우 파렛트를 이용하여 우수로부터 보호한다.

제 2 항   제   품

(1) 연결철물

① 용융도금재나 아연도금 철제 또는 동급이상의 부식방지처리를 한 철제를 사용 한다.

② 연결철물의 사양, 위치, 수량은 감리자 또는 감독자에게 승인을 받은 후 시공한다.

③ 풍압 또는 지진등의 수평력에 대한 적정 개소의 연결철물을 감리자 또는 감독자와

협의하여 시공한다.

(2) 연결보강재의 분류

각 제품은 당사의 규정에 준한다.

① DKR-클립타이 L형

(가) 품    명 : DKR-L01, 90L (L90 * W25 * H60)

DKR-L02, 120L (L120 * W25 * H60)

DKR-L03, 140L (L140 * W25 * H60)

DKR-L04, 170L (L170 * W25 * H60)

(나) 재    질 : 아연도금철판(1.2mm이상)

(다) 설치방법 : 콘크리트 벽체에 타정공구로 타정하여 수직400㎜이내, 수평900㎜이내 간격으로 설치한다.

(라) 기능/용도 : 콘크리트 바탕 연결철물

외벽의 벽체가 내벽(콘크리트 벽체)에 고정되어 풍압 또는 지진등 수평력에 의하여 전도되는 것을 방지하는 역할을 하는 것이다.

② DKR-클립타이 I형

(가) 품    명 : DKR-I 01 ( L150 * W32 * H150  )

(나) 재    질 : 아연도금철판(1.2mm이상)

(다) 설치방법 : 콘크리트 벽체에 타정공구로 타정하여 수직400㎜이내, 수평900㎜이내 간격으로 설치한다.

(라) 기능/용도 : 콘크리트 바탕 연결철물(단열재가 없는 경우 사용)

외벽의 벽체가 내벽(콘크리트 벽체)에 고정되어 풍압 또는

지진등 수평력에 의하여 전도되는 것을 방지하는

역할을 하는 것이다.

③ DKR-클립타이 C형

(가) 품    명 : DKR-C01, 50C ( L50 * W32 * H150 )

DKR-C02, 75C ( L75 * W32 * H150 )

DKR-C03, 85C ( L85 * W32 * H150 )

DKR-C04, 100C ( L100 * W32 * H150 )

(나) 재    질 : 아연도금철판(1.2mm이상)

(다) 설치방법 : 콘크리트 벽체에 타정공구로 타정하여 수직400㎜이내,

수평900㎜이내 간격으로 설치한다.

(라) 기능/용도 : 콘크리트 바탕 연결철물(단열재가 있는 경우 사용)

외벽의 벽체가 내벽(콘크리트 벽체)에 고정되어 풍압 또는

지진등 수평력에 의하여 전도되는 것을 방지하는

역할을 하는 것이다.

④ DMR-사각고리

(가) 품    명 : DKR-E, (75, 100, 120, 140mm )

(나) 재    질 : 아연도금철선

(다) 설치방법 : I형 또는 C형 연결보강재와 연결판 사이에 설치한다.

(라) 기능/용도 : 연결보강재와 외벽(치장벽돌)을 연결시키는 역할을 한다.

⑤DKR-연결판

(가) 품    명 : DKR-F(가로 50X 세로 30 -5mm 홈3개,4mm 홈1개)

(나) 재    질 : P.V.C(셀룰로이즈)

(다) 설치방법 : 사각철물과 아연도금철선사이에 설치한다.

(라) 기능/용도 : 연결보강재와 외벽(치장벽돌)을 연결시키는 역할을 한다.

⑥ DKR-아이클립/핀틀

(가) 품    명 : DKR-P01, 75P ( L75, L100, L125, L150 )

DKR-P11, 75 ( L75, L100, L125 )

(나) 재    질 : 아연도금철선

(다) 설치방법 : 조적 벽체(블록, 시멘트벽돌)에 조적시 삽입․긴결하여 하여

수직400㎜ * 수평900㎜  간격으로 설치한다.

(라) 기능/용도 : 조적조(시멘트벽돌) 바탕 연결철물

외벽(조적체)과 내벽(조적체)에 고정되어 외벽의 조적체가

풍압 또는 지진등 수평력에 의하여 전도되는 것을 방지하는

역할을 하는 것이다.

⑦  DKR- 몰탈스크린

(가) 품    명 : DKR-M01 ( 250x50, 1000㎜ )

(나) 재    질 : 아연도금

(다) 설치방법 : 벽체 최하단이나 층으로 구획되는 부분에 설치

(라) 기능/용도 : 내부와 외부의 벽체 공간사이에 설치하여 상부 조적시 떨어지는    몰탈을 받쳐주어 하부에 몰탈이 쌓이는 것을 방지하여 통풍 및

배수가 원활하게 유지되게 한다.

⑧ DKR-아연도금메쉬(54x1500x2.5)

(가) 품    명 : DKR-W

(나) 재    질 : 아연도금철선

(다) 설치방법 : 각 연결보강재의 노치부분에 설치

(라) 기능/용도 : 수직하중에 의한 조적벽체의 균열을 방지하고 수직․수평으로

조적벽체를 내부벽체에 일체화시킨다.(높이 200mm 간격)

⑨ DKR-통풍구,통배수구

(가) 품    명 : DKR-G ( 85x60x10, 85x60x30)

(나) 재    질 : P.V.C(셀룰로이즈 계통)

(다) 설치방법 : 상단- 각층 상단 2번째 자리의 세로 줄눈에 설치(600mm이내)

하단(통배수구)- 각층 하단에 설치(600mm이내)

(라) 기능/용도 : 수막현상방지 및 외부공기를 유입시켜 백화를 방지한다.

⑩ DKR-방수지

(가) 품    명 : DKR-B

(나) 재    질 : 아스팔트 방수지(폴리에칠렌)

(다) 설치방법 : 창문 상인방 및 앵글부위에 설치(개구부에 따라 적용)

(라) 기능/용도 : 하부에 벽체를 타고 흘러내리는 수분이 내벽에 흡수되는 것을 방   지하는 방수역할을 하는 것이다.

⑪ 앵 글

가. DKR-A형 앵글

(가) 품    명 : Shelf Angle (100x100x7t, 150x90x9t)

(나) 재    질 : L형강 (용융아연도금형강)

(다) 설치방법 : 구조용 형강으로 사용

(라) 기능/용도: 하중을 분산시키고, 휨이나 처짐을 방지하는 역할을 한다.

나. DKR-S형 앵글

(가) 품    명 : 주름 Angle (100x100x4t, 130x100x4.5t

150x100x5t, 170x100x5t, 170x100x6.0t)

(나) 재    질 : 열간(냉강)압연강판 (용융아연도금)

(다) 설치방법 : 구조용 형강으로 사용(앙카 3개사용)

(라) 기능/용도 : 하중을 분산시키고, 휨이나 처짐을 방지하는 역할을 한다.

(바) 구조검토 : 앵글의 구조검토는 앵글 끝단의 최대 처짐값은 1.6mm 이내로 제어되어야 하며, 외부에 노출되는 조적벽체 틍성상 우천시 10%흡수율을 고려한 하중 증가분에 대한 앵글의 응력값을 3d-Modeling을 통한 구조검토가 이루어진 제품을 사용할 것.

다. 앙카볼트

(가) 품    명 : 12x100mm, 16x100mm, 16x125mm

(나) 재    질 : 아연도금

(다) 설치방법 : 최소 굵기의 5배이상 삽입.

(12mm는 60mm이상, 16mm는 80mm이상 삽입)

골조 끝에서 최소100mm이상 이격해서 설치.

⑫ 조절줄눈(CONTROL JOINT)

가. 조인트

(가) 품    명 : DKR-J

(나) 재    질 : 합성고무

(다) 설치방법 : 벽체길이 6~9m마다 설치한다.

평면 또는 입면에 맞게 설치한다.

(라) 기능/용도 : 온도 및 재료 자체의 팽창․수축에 의한 균열을 방지한다.

나. 슬립세트

(가) 품    명 : DKR-K

(나) 재    질 : 아연도강철, 경질P.V.C

(다) 설치방법 : 조인트와 외벽(치장벽돌)을 연결시킨다.

(라) 기능/용도 : 조인트를 고정시켜준다.

⑫ 말굽 와샤

(가) 품    명 : DKR-H (65x90x5T)

(나) 재    질 : 아연 도금한 철판

(다) 설치방법 : 콘크리트 타설면이 고르지 못하여 벽체의 두께가 표준

두께보다 다를 경우 앵글을 잡아주는 볼트에 끼워 사용한다.

(라) 기능/용도 : 면이 고르지 못한 콘크리트 면에 유동적으로 사용하여 내

벽과 앵글 사이가 밀착되어 수직 및 전단하중에 견딜 수 있

게 해주며 최대유격거리가 20mm이다.

제 3 항   시   공

(1) 설치방법

① 연결철물은 모든 수직 단면벽이 상호 연결되도록 충분한 길이여야 하며, 모르타르 또는, 그라우트에 의해 수직단면벽 내에 충분히 묻혀야 한다. 0.3㎡의 벽 면적당 연결철물이 최소한 1개소 이상 있어야 한다. 연결철물의 수직거리는 40㎝, 수평거리는 90㎝를 넘어서는 안되며, 공간의 폭이 5㎝이상, 10㎝이하인 공간벽에서는 벽체 면적 0.3㎡당

연결철물이 최소한 1개소 이상 있어야 하고 내부벽체에 견고히 고정시킨다.

② 개구부 주위는 개구부 연단으로부터 30㎝이내에 연결철물을 1개소 이상 배치

하여야 한다.

③ 연결철물은 지그 재그식(수직)으로 설치한다.

(2) 연결철선의 피복

연결철선의 피복두께는 줄눈모르타르의 상부로부터 약 1/3지점에 설치한다.

(3) 방습 및 방수

① 공간벽의 물빼기용 통배수구를 세로 줄눈하단에 수평방향으로 600㎜(400㎜권장) 이내에

삽입하여 통풍 및 배수를 시킨다.

② 배수를 위하여 바깥벽쪽 최하단부와 L형강 보강부분의 상단에는 원활한 배수와

통기를 위해 몰탈스크린을 빈틈없이 설치하여야 한다.

③ 내부로의 침수를 방지하기 위해 방수지를 설치해야하며 상부에는 통기구를

600㎜이내(400㎜권장) 간격으로 설치하여 공간부분을 건조시켜 백화를 방지하도록 한다.

④ 창틀과 벽돌부분의 연결부분은 수밀 코킹을 삽입한다.

⑤ 연결 보강재 위에 몰탈이 떨어질 경우 모세관 현상으로 수분이 침투하므로 이를 제거한

다.

(4) 청 소

① 시공 중이거나 시공 후 벽돌 벽면의 몰탈이 묻으면 건조한 솔로 바로 제거하도록 하며, 시공 후는 안티몰을 솔에 묻혀 잔여 몰탈에 발라 제거한 후 맑은 물로 즉시 닦아낸다.

② 시공 중 또는 시공 직후 백화가 발생하면 리멕시드를 솔에 묻혀 닦아내고 맑은 물로 즉시 청소한다.

③ 시공 쓰레기는 작업 완료 후 즉시 현장 밖으로 운반하고, 시공 중에도 현장을 깨끗이 유지하도록 한다.

(5) 안전조치

① 시공 중 자재의 낙하 등에 대비하여 안전망을 설치한다.

② 전동 작업대 등 움직이는 작업대를 사용할 때는 작업자마다 안전띠를 매어 추락에 대비하여야 하며 작업용 기계, 도구 등이 하부로 추락하지 못하도록 조치하여야 한다.